MANEJO DE UN DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X DE POLVO

- Partes de un difractómetro: generador y goniómetro.

- Tipos de portamuestras y de muestras observables

- Sustancias cristalinas y amorfas

- Parámetros relevantes en un análisis por difracción. Rendija de apertura o divergencia, antidispersiva, receptora o del detector y del monocromador.

- Efecto de la ventana de apertura. Zona iluminada.

- Efecto de la ventana del detector. Intensidad vs. Resolución.

- Efecto del tiempo por paso. Relación señal/ruido.

- Efecto del tamaño del paso. Resolución.

- Efecto de la penetración de los rayos X. Desplazamiento de la curva.

- Ejemplos prácticos: Análisis de un agregado orientado y de agregados desorientados

  - Técnicas complementarias a la difracción de rayos X

  - Identificación de las fases cristalinas

  - Análisis semicuantitativo

  - Análisis cuantitativo

# Text boxes

Monocromador

secundario

Detector

Muestra

Tubo de

Rayos X

Colimadores